| Year, link | Catalyst | E1/2 V vs RHE | η (V) (1.23-E1/2) | Remove |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.25, https://doi.org/10.1016/S1872-2067(22)64189-5 | CoFe-NG | 0.952 | 0.278 |  |
| 2023.167, https://doi.org/10.1039/D2NR06096E | Mn-SAs/NC | 0.91 | 0.32 | v |
| 2023.5, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122469 | P-Fe-N-CNTs | 0.8843 | 0.3457 | v |
| 2023.55, https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138684 | FeSA@CNTs | 0.898 | 0.332 | v |
| 2023.08, https://doi.org/10.1002/adma.202210714 | Fe-H-N-C | 0.91 | 0.32 |  |
| 2023.42, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.01.077 | G-Fe3C/Fe-N-C | 0.88 | 0.35 | v |
| 2022.52, https://doi.org/10.1007/s12274-022-4371-x | Mn-SAC | 0.915 | 0.315 |  |
| 2022.92, https://doi.org/10.1039/D2EY00055E | Fe-N/C mesop | 0.92 | 0.31 |  |
| 2022.09, https://doi.org/10.1002/anie.202115219 | FeMn-DSAC | 0.922 | 0.308 |  |
| 2022.42, https://doi.org/10.1007/s40097-022-00492-3 | Fe,N-AC | 0.871 | 0.359 | v |
| 2021.5, https://doi.org/10.1002/anie.202105186 | Fe-N-4/Pt-N-4@NC | 0.93 | 0.3 |  |
| 2021.4, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119411 | Fe-N-C/N-OMC | 0.93 | 0.3 |  |
| 2021.25, https://doi.org/10.1002/adma.202101038 | e SAC-MIL101-1000 | 0.94 | 0.29 |  |
| 2020.83, https://doi.org/10.1002/anie.202012798 | Co-1-N3PS/HC | 0.920 | 0.31 |  |
| 2020.5, https://www.nature.com/articles/s41467-020-16848-8 | S-Cu-ISA/SNC | 0.918 | 0.312 |  |
| 2020.75, https://www.nature.com/articles/s41467-020-18062-y | FeAB–O | 0.90 | 0.33 | v |
| 2019.08, https://doi.org/10.1021/acscatal.8b04381 | Fe SAs/N-C | 0.91 | 0.32 |  |
| 2019.16, https://doi.org/10.1002/adfm.201808872 | Fe-N-x-C | 0.91 | 0.32 | v |
| 2018.75, https://doi.org/10.1002/aenm.201801956 | Fe-N-C | 0.927 | 0.303 |  |
| 2018.78, https://doi.org/10.1021/jacs.8b07294 | Fe-N-C | 0.915 | 0.315 | v |
| 2017.25, https://doi.org/10.1002/anie.201702473 | single-atom Fe/N-doped porous carbon (ISA Fe/CN) | 0.900 | 0.33 |  |
| 2016.75, https://doi.org/10.1002/anie.201604802 | Co SAs/N-C(800) | 0.881 | 0.349 |  |
| 2015.08, https://doi.org/10.1021/ja5129132 | PMF-800 (bamboo-like carbon nanotube/Fe3C nanoparticle hybrid) | 0.861 | 0.369 |  |
| 2014.92, https://doi.org/10.1021/nn505582e | CNP-800 | 0.92 | 0.31 |  |